LCM常见工艺类型

发布来源：   发布时间：2010-5-17 9:14:49

SMT         

是英文“Surface mount technology”的缩写，即表面安装技术。SMT工艺是液晶显示器驱动线路板（PCB板）的制造工艺之一，它是用贴装设备将贴装元件（芯片、电阻、电容等）贴在印有焊膏的PCB板的相应焊盘位置上，并通过回流设备而实现元器件在PCB板上焊接的一种加工方法。这是一种较传统的安装方式。其优点是可靠性高，缺点是体积大，成本高，限制LCM的小型化。

该工艺包含有丝印、贴片、回流、清洗和检测五个工序。SMT工艺由于受贴装元器件（特别是芯片）大小（封装尺寸）、芯片管脚间隙数量及设备精度的影响，其适用于面积较大的PCB板的加工，且由于其焊点是裸露的，极易受到损坏，但易于维修。
考虑到成本和产品体积，IC制造商正在减小QFP（SMT的一种）封装的产量，因此，在今后的产品中传统的SMT方式将被逐步取代。         
COB         

是英文“Chip On Board”的缩写，即芯片被邦定(Bonding)在PCB上。

该工艺是将裸芯片用粘片胶直接贴在PCB板指定位置上，通过焊接机用铝线将芯片电极与PCB板相应焊盘连接起来，再用黑胶将芯片与铝线封住固化，从而实现芯片与线路板电极之间的电气与机械上的连接。该工艺包含有粘片、固化、压焊、测试、封胶、固化和测试七个工序。
COB工艺采用小型裸芯片，设备精度较高，用以加工线数较多、间隙较细、面积要求较小的PCB板，芯片焊压后用黑胶固化密封保护，使焊点及焊线不受到外界损坏，可靠性高，但损坏后不可修复，只能报废。         
TAB         是英文“Tape Aotomated Bonding”的缩写，即各向异性导电胶连接方式，它是将封装形式为TCP(Tape Carrier Package带载封装)的IC通过ACF（各向异性导电膜）在一定的温度、压力和时间下热压而实现屏与驱动线路板连接的一种加工方式。它主要包含ACF 预压、对位检查、主压和检测四个工序。         
COG         

是英文“Chip On Glass”的缩写。即芯片被直接邦定在玻璃上。

该工艺是在LCD外引线集中设计的很小面积上将LCD专用的LSI-IC专用芯片粘在其间，用压焊丝将各端点按要求焊在一起，再在上面滴铸一滴封接胶即可，而IC的输入端则同样也设计在LCD外引线玻璃上，并同样压焊到芯片的输入端点上，此时，这个装有芯片LCD已经构成了一个完整的LCD模块。通常用FPC或者导电纸等连接方式将接口引出，便于客户使用。该工艺主要包含放屏、放ACF、放芯片、对位检查、芯片压焊、封胶、检测七个工序。
该加工方式可大大减小整个LCD模块的体积，且易于大批量生产，适用于消费类电子产品用的LCD，如：手机、PDA、MP3等便携式电子产品。在IC制造商的推动下，COG将会是今后IC与LCD的主要连接方式。         
COF         是英文“Chip On Film”的缩写，即芯片被直接安装在柔性PCB上，再用异向导电胶将此软薄膜传输带连接到液晶显示器件的外引线处。。这种连接方式的集成度较高，外围元件可以与IC一起安装在柔性PCB上。

LCM常见采光方式

液晶显示器件是被动型显示器件，它本身不会发光，是靠调制外界光实现显示的。外界光是液晶显示器件进行显示的前提条件。因此，在液晶显示装配、使用中，巧妙地解决采光，可以保证和提高液晶显示的质量，一般液晶显示的采光方式分为自然光采光方式和外光源设置方式。而外光源设置上，又分背光源、前光源和投影光源三类。

这里，我们就较为常见的背光源作简单介绍: 

一. 背光源采光技术的两大任务是：

    1.使液晶显示器件在有无外界光的环境下都能使用；

    2.提高背景光亮度，改善显示效果。 

二. 分类：

    现对常用的背照明光源，有LED、EL、CCFL，分类说明如下：

LED背光

特 点

    * 寿命长，>100,000小时；
    * 亮度调节简便；
    * 是常用的背光方式；
    * 有四种不同的布局（如下图示）可适合各种不同模块的采光需求；
    * 可根据客户设计其它形式的布局。 

LED01
        
LED02

LED被安装在导光板的左、右两边

        

LED被安装在导光板的上边（或下边）

LED03
        
LED04

LED被安装在导光板的上、下两边

        

LED被邦定在背光板内，可提供更加均匀的背光,板上有两个焊点，"A"接+4.2V, "K"接地

注："A"必须接+3.8V～+4.2V，而不要直接接+5V，因为当背光板电压长时间>4.2V时会使其过热，将影响正常显示，此时须对您的+5V降压处理后再接入；大部分产品已在模块上采取了措施，可直接+5V

EL-场致发光

特 点

    * 能提供亮度高且均匀的背光；
    * 背光板很薄，一般小于1mm，因此对整个LCM的厚度影响不大；
    * 在正常的驱动条件下初始亮度高，其亮度的半衰期为5,000∽8,000小时；
    * 标准颜色为蓝-绿色，若需其它颜色的EL背光请向本公司咨询；
    * EL背光需特制的逆变器供电，其输入电压为5V，下附一个特制逆变器的简单说明；
    * 您可向本公司咨询适合您使用的EL逆变器。 

采用EL背光的LCM结构示意图

EL参数的极限范围

工作频率
        

550Hz

输出电压
        

67VRMS

输入电流
        

35mA

输出电流
        

3.3mA

CCFL-冷阴极荧光灯

特 点

    * 亮度高、功耗较高；
    * 适用于大面积显示所需的背光；
    * 色还原很好；
    * 亮度可调节；
    * 平均亮度半衰期为20,000小时；
    * 需要相对应的逆变器。 


                                                        

LCM常见装配方式

COB_HSC_BL（导电纸连接，带背光）

      COB_HSC（导电纸连接，不带背光）

      COB_BZ_BL（铁框装配，带背光）

      COB_BZ（铁框装配，不带背光）

      COG_PIN（金属引脚连接）

      COG_HSC（导电纸连接）

      COG_FPC（FPC连接）

      COG（无任何连接物）

      TAB_HSC（导电纸）

      TAB

      COF